海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

奥雷环氧自流平地面材料和涂装式地面材料方案
一、环氧树脂自流平地面材料和涂装式地面材料介绍

1. 产品简介：

环氧树脂的生产和应用起源于本世纪初的欧、美发达国家，经过近一个世纪的发展，已广泛应用于建筑、电子、轻工、航空、医药卫生等领域。随着我国建筑水平的和对生态环境要求的日益提高，环氧地坪在我国的使用越来越广泛。

环氧能够作为地坪材料使用的原因是由其特点决定。

首先，环氧树脂本身是一种性能优良的树脂，具有极好的粘结强度，能够与不同的基体形成牢固的结合，因此它通常还作为胶粘剂使用；环氧树脂具有极好的机械强度、极高的断裂韧性、极佳的耐磨性能，因此通常还作为玻璃钢和碳纤维增强的主要基体材料。其次，环氧树脂是一种分子量变化大的树脂，从而形成了众多的树脂牌号，它与不同固化剂配合使用时表现出不同的耐腐性能，能够抗强酸、强碱和许多强溶剂的腐蚀，因此它是一类重要的防腐材料；再者，环氧树脂是一种反应性树脂，它与固化剂反应形成相互铰链的大分子产物，对上述特点起着重要的作用。因此，环氧地坪施工时需要即配即用，要求计量准确，施工过程相对复杂。最后，环氧树脂是线收缩率最小的树脂之一，因此，它不易开裂，能够大面积施工无须留缝，形成无缝整体地面。所以，环氧树脂具备地面材料所需众多条件，同时色彩多样艳丽、观感效果好、易于维护、施工周期短，是一种优良的长效地面材料。
奥雷公司以优质环氧树脂和固化剂为原材料。环氧树脂色泽稳定，环氧当量变化小，分子量分布集中，保证了性能稳定；固化剂根据季节变化而设定，保证材料的性能和施工操作性。各类助剂均采用进口材料。颜料性能稳定、耐久性好、颜色鲜艳而持重。生产工艺控制严格，计量准确，生产设备完备。

奥雷公司有独立的环氧树脂地坪材料实验室，提供了原材料、过程控制和成品控制和新产品研究及开发的研究平台。实验室具备完善的材料性能检测设备和仪器，能够对性能适时监控。
Onlyfloor EF-3是一种光亮、无接缝的地面系统。它以一种先进的环氧树脂为基料，并采用专门级配的骨料。防滑程度可根据各种条件及洁净要求做调整。具有出色的防滑、耐化学腐蚀和耐机械损伤的性能。

2. 特性及优点：

Onlyfloor EF-3用于要求高质量光亮表面和抵抗机械磨损可能造成地面损坏的情况下，它具有以下特性和优点：

· 耐化学腐蚀、耐磨和抗冲击

· 可调整的防滑性

· 各种鲜艳颜色

· 无渗透、无缝、无接合

3. 施工方案：

采用我公司生产的Onlyfloor EF3系统，该产品直接做在硬化干燥的混凝土表面上，具有特殊效果。

· 在混凝土施工时，最好采用机械抹光机对地面进行处理。

· 采用喷砂或机械的方式进行基层处理。测量地面湿度小于8%。

· 对表面不平及小的缺陷，用ONLY FH-N型地面修补料进行修补。

· 所有产品用低速（300rpm）搅拌至少3分钟。
· 做底涂SUBCOATING 801，用滚筒或橡胶抹刀涂布。 

· 用底涂 SUBCOATING 801+石英砂对地面进行批补。

· onlyfloor EF-3中涂层，用带齿刮板进行施工，用消泡滚筒进行消泡。 

· 撒20~30目石英砂，干燥24小时后，用吸尘器吸除多余砂粒。

· onlyfloor EF-3面涂层，用滚筒或橡胶抹刀涂布。 
具体施工操作流程如下：

1、基层处理

基层处理的目的是保证环氧地坪与基层混凝土足够的附着力。

新地面基层处理： 

采用混凝土打磨机彻底、普遍打磨基层混凝土表面，除去表面的浮浆、松动物及其它残留物，清理出表面的油污等对粘结不利的有机物。

要求：普遍打磨，无遗漏，打磨均匀，清理出上述杂物。

旧地面基层处理： 
· 对于有旧油漆的地面，如该油漆易起壳、脱落或与公司环氧漆起反应，则必须全部铲除或打磨掉，然后才能施工。如该油漆面大部分附着力良好，且不与公司环氧树脂起反应，则先铲除掉易脱落部分漆皮，再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表层打毛。 

· 对于掉在地面的防锈漆、乳胶漆、沥青漆，必须全部铲掉。

· 不太平整、有水泥疙瘩、浮水泥渣的地面，先用金刚石水磨机打磨一遍，然后清扫、吸尘。

2、底涂施工

底涂的目的是使环氧树脂渗透到基层混凝土中，并与之形成牢固的粘结，为其之上的其它工序施工提供良好的界面。

施工工序

· 检查基层处理是否达到要求，在涂施底涂前采用工业吸尘器吸尽地面粉尘；

· 按照材料要求计量A和B组分，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成底涂材料；

· 采用滚筒或抹刀在基层地面上均匀、普遍涂施底涂材料，形成底涂。

要求：吸尘干净、配料准确、涂覆均匀无遗漏。

3、环氧砂浆施工

环氧砂浆具有粘结强度好、高强高韧性和高抗冲击性的特点，其目的是为面涂及整个环氧地坪系统提供性能优良的基层，同时对地面有找平作用。

施工工序

· 检查底涂是否表干，判断环氧砂浆施工条件是否具备；

· 按照材料要求计量A组分、B组分和砂子，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成环氧砂浆；

· 采用抹刀抹施环氧砂浆时，每道厚度不超过1㎜，当超过1㎜时，必须逐步施工达到所需厚度；后道砂浆施工应在前道砂浆表干后进行。施工时，随时感应地面的平整状况，并通过手法控制找平地面。采用镘刀施工环氧砂浆时，可一次达到指定厚度。

要求：配料准确、施工均匀无遗漏、厚薄控制得当。

4、环氧腻子施工

环氧腻子的目的是对其下面的环氧砂浆或底涂进行精细找平，它同时具备环氧砂浆的力学性能。

施工工序

· 环氧砂浆干燥后，采用砂浆打磨机打磨砂浆层，打磨1道，然后彻底清理干净打磨残留物，为腻子施工提供合格作业面。底涂上的腻子施工无此道工序。

· 按照材料要求计量A组分、B组分和腻子粉，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成环氧腻子；

· 采用专用刮板刮施环氧腻子，共两道；对于较差的部位应加刮腻子。后道腻子施工应在前道腻子表干后进行。施工时，随时感应地面的平整状况，并通过手法控制找平地面。

要求：打磨全面均匀彻底、配料准确、施工均匀无遗漏、厚薄控制得当。

5环氧面涂施工（涂装式）

环氧面涂的目的是提供满足功能要求和颜色要求的使用面。

施工工序

· 施工前应检查环境是否符合面涂施工要求，采取措施防止面涂施工时无粉尘（包括夏季蚊、蝇）等污染物对面涂的污染。采取遮挡、粘贴等方法防止面涂施工对现场其他成品及设备的污染。

· 按照材料要求计量A和B组分，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成环氧面涂；

· 采用滚筒涂施面涂，一般为两道，后一道施工必须在前一道施工的面涂完全干燥后进行。

要求：涂施均匀、无遗漏、表面颜色均匀。

5环氧面涂施工（自流平式）
环氧面涂的目的是提供满足功能要求和颜色要求的使用面。

施工工序

· 施工前应检查环境是否符合面涂施工要求，采取措施防止面涂施工时无粉尘（包括夏季蚊、蝇）等污染物对面涂的污染。采取遮挡、粘贴等方法防止面涂施工对现场其他成品及设备的污染。

· 按照材料要求计量A和B组分，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成环氧面涂；

· 穿戴专用钉鞋，采用专用镘刀涂施面涂，共一道。

要求：涂施均匀、表面颜色均匀，用量控制得当。

6、环氧面涂主要技术参数

	项目
	性能
	项目
	性能

	干燥

时间
	表干，h
	不在于6
	附着力, 级
	1

	
	实干，h
	不在于24
	耐汽油性(90#)
	168h无异常

	硬度
	不在于0.5
	耐碱性(10%NaOH)
	168h无异常

	耐水性
	168h无异常
	耐酸性(10%H2SO4)
	168h无异常

	耐磨度，g
	0.04
	耐酸性 （10%HC1）
	168h无异常

	耐刷洗性
	10000次无异常
	耐冲击性，CM
	50

	韧性，mm
	1
	耐热性（150℃）
	168h无异常


7、施工组织



（施工人员安排视工程量和工程进度而定）

8、施工条件

施工现场条件

· 施工工段能够完全密封，隔离外界环境对现场的污染；

· 在环氧地坪施工期间，工期安排上无交叉作业；

· 施工环境温度≥5℃，相对湿度在85%RH以下。

· 现场通水、通电（380V），照明条件良好。

基层混凝土条件

· 新设混凝土地面已满养护期，且养护达到要求；

· 基层混凝土的强度宜≥C20，且表面无起灰、起砂、粉化、起皮等现象，地面拉拔强度在0.4 MPa以上； 

· 基层混凝土的表面含水率在8%以下；

· 地面平整度≤2㎜/2m，其它符合《建筑地面工程施工及验收规范》要求；
· 地面无附著灰浆、油污、打蜡、严重返碱等现象（老地面除外）。

9、施工标准
· 颜色一致、均一，无浮色、发花现象，无明显色差，明暗深浅一致，无漏光现象；

· 漆膜表现平整光滑，手摸漆膜无划手现象；

· 漆膜不得有以下明显缺陷：涡窝、缩孔、气泡、裂纹、漏底、磨点、刀痕；

· 阴阳角、倒角等复杂地形的处理，不能有遗漏及不平整现象，尤其各门口不能有堆积现象，门的开闭不会划伤漆膜；

· 做到施工现场干净、整洁、把洒落油漆，配漆的操作场池，超出施工范围的涂层，清理清洁干净，施工所使用的胶带、报纸、压条及其它废弃物处理干净。

10、施工工机具
   大型打磨机（2500㎡/台/天）；大型工业吸尘器（2000㎡/台/天）；

   手提打磨机；搅拌器；手持切割机，   钢质刮刀、铲刀、滚筒、其它小型工具；

（工机具的投入量视工程量和工程进度而定）

11、文明施工及劳动保护
· 操作人员必须配戴各自的安全防护用品，按指定的安全通道出入，安全第一。
· 不得乱动其他施工单位的产品或半成品；不得乱动现场用电设施及其它设备。

· 按指定接口使用电源，检查线路安全性，安全用电。
· 做到活完清场，不乱仍建筑垃圾；进入现场严禁吸烟。
· 严格遵守北京市及现场安全生产及文明施工有关规定。
· 遵守现场劳动纪律，与其他施工单位及甲方密切配合。
二 、说明

1. 以上报价包含条款
以工地交货价提供充足的，符合质量要求的产品。以上价格已包括运费及17%增值税。

负责按照奥雷公司施工规范进行地面处理及施工。施工费已包括所有应向国家交纳的税金。包括现场发生的与施工有关的所有费用。

现场施工监理。

完工后适当的成品保护费用。
以上价格未包含条款
· 对地面进行大面积的修补找平。混凝土平整度应控制在2mm以下。

· 修补及处理地台上的切割缝及膨胀缝。

· 提供用以改善施工环境的设备。（如湿度、温度等）
2. 付款方式：

我们建议实行以下付款方式：

· 合同签定5天后，支付合同总价50%的预付款。

· 在完成50%后，支付合同总价25%的进度款。

· 项目完工验收后，一次性支付剩余的款项。

3. 有效期：

报价有效期为90天。

4. 质量保证期

质量保证期期限为地面正式交验后的一年。

三、 质量保证措施
我公司在质量保证方面从以下三个方面进行：

推荐合适的高质量的产品

在报价之前，我公司会详细了解设计的最初意图，业主的要求，使用环境，混凝土条件等因素，再推荐合适的产品给客户。我公司所生产的环氧树脂产品，都已得到了ISO9001质量体系认证。这可使客户确信，我们的产品得到了从产品开发、原料选择、生产直至交货全过程的质量控制。

严格的规范控制

选择工程所需的最合适的材料，制定规范要求，然后严格贯彻规范要求。

专业的施工公司

经验表明，施工人员的作用对确保整个工程的成功至关重要。我公司的施工公司是具有丰富经验的施工公司，他们不仅有丰富的专业知识，而且表现在他们能使产品的使用能保证工程的最终质量。 

四、供货时间及施工安排

以上推荐的产品，正常情况下，供货期为15天。

但须提到，我公司产品中的色浆有部分是进口的，如果需要特殊颜色，

供货时间在30天以上。

五、质量保证方法

对出厂产品，我公司会提供检测报告及品质保证书。

混凝土地台的质量检测，包括混凝土含水量、平整度、强度、空隙率、清洁度的检测。

施工环境的监测：空气湿度、温度、结露点等。
六、产品保护方案

在环氧树脂地面施工期间，要将施工区域与外界隔离开来，将门窗关闭。在施工后24小时内，

禁止人员、车辆进入，防止风、灰尘、昆虫、水汽、小动物等的侵入。

七、环境保护措施
在施工前，我们会对施工区域进行围护，对周围的墙面、柱子用塑料布进行适当围护。已防止

环氧树脂的溅落。

在施工后，用过的空桶及废料，我公司会集中处理，抛弃在指定场所。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
现场代表





安全员





施工班组





质检员





材料员





工人若干





班组长





工人若干





班组长





班组长





班组长








海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

